specyfikacja projektowa

- panele winylowe odwzorowujące drewno, kamień, beton, łupki i trawertyn

- grubość: 3 mm

- warstwa użytkowa: 0,7 mm

- ciężar całkowity: nie mniej niż 5,1 kg / m2

- panele powinny posiadać właściwości antypoślizgowe: R9 wg DIN 51130

- klasyfikacja zastosowań EN 649: 23/34/43

- panele muszą posiadać fabryczne pokrycie poliuretanem

- trudnopalność: EN 13501-1 Klasa Bfl-s1

- posiadają reakcję na ogień wg EN ISO 9239-1: ≥8kw/m2

- posiadają właściwości antystatyczne EN 1815: 2kV

- panele muszą być odporne na samonastawne kółka od foteli

- panele muszą być przystosowane do ogrzewania podłogowego

- rozmiar paneli: 152x914 mm lub 152x1219 mm lub 203x1219 mm lub 184x1219 mm lub 102x914 mm (uwaga - każdy kolor posiada inny rozmiar, proszę wskazać odpowiedni)

- produkt referencyjny: Expona Design, kolor ………………. (lub produkt równoważny o takich samych parametrach)