- ST 45430000-5 kładzenie i wykładanie podłóg

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

45430000-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ST 45430000-5 kładzenie i wykładanie podłóg - 12

- 1. Część ogólna

- 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu wykładziny winylowej

w panelach

- 1.2. ST zawiera informacje wykonania i odbioru robót realizowanych w …………....................................................................................... (nazwa obiektu)

- 1.3. Zastosowanie i wygląd

Panele winylowe do obiektów użyteczności publicznej pokryte fabrycznie poliuretanem odwzorowujące drewno

1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak :

    - wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi,

    - PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy,

    - wykładzina PCW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,

    - wykładzina heterogeniczna – warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie kolejnych warstw – najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej jakości),

    - elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał,

    - antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał,

- 2. Materiał

- 2.1. Wykładzina PCW obiektowa heterogeniczna w panelach z zabezpieczeniem PU

2.1.1. Format: panel w rozmiarach: 305x914 mm, 457x914 mm, 457x457 mm, 305x610 mm (w zależności od koloru)

2.1.2. Grubość całkowita: 3,0mm

2.1.3. Grubość warstwy użytkowej użytkowa: 0,7 mm

2.1.4. Ciężar całkowity: 5,1 kg/m2

2.1.5. Klasyfikacja zastosowań EN 685 - 34/43

2.1.6. Antypoślizgowość: DIN 51130: R9

2.1.7. Odporność na ścieranie EN 649: Grupa T

2.1.8. Trudnopalność: EN 13501-1 Klasa Bfl-s1, EN ISO 9239-1≥8kw/m2,

2.1.9.  Antystatyczność EN 1815: 2kV

2.1.10.Klasyfikacja zastosowań EN 649: 23/34/43

2.1.11. Fabryczne pokryciem poliuretanem PU

2.1.12.  Odporność na kółka samonastawne: odporna

ST 45430000-5 kładzenie i wykładanie podłóg

2.1.14. Ogrzewanie podłogowe: stosowanie zalecane

- 2.2. Posiadają następujące atesty i certyfikaty

2.2.1. Atest higieniczny

2.2.2. Deklaracja zgodności CE

2.2.3. Krajowa Deklaracja Zgodności

3. Sprzęt i maszyny

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :

- higrometrem do oceny wilgotności podłoża,

- poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni,

- zestawem ostrych noży do wykładzin,

- wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych

- oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp.

- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym

- pojemniki do kleju

- 4. Składowanie i transport

- 4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych

- i  suchych.

- 4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań.

- 5. Wykonanie robót

- 5.1. Warunki przystąpienia do robót

- Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych

5.2.1	Podłoże

Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  instalującej  wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie.

a.	Podłoże betonowe musi spełniać wymagania:

-wytrzymałość (klasa B12-B15),

-grubość minimum 5 cm,

-prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144

5.2.2	Sprawdzenie

T 45430000-5 kładzenie i wykładanie podłóg

a.	Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw wilgoci.

b.	Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim miernikiem.

c.	Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  tłuszczów,  zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego.

5.2.3	Przygotowanie

a.	Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm.

b.	Większe ubytki należy zaszpachlować.

c.	Podłoża porowate należy przeszlifować.

5.2.4	Masy niwelujące

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa.

5.2.5	Kleje

Jeśli wcześniej przygotowane podłoże jest porowate konieczne jest przed aplikacją kleju zagruntowanie podłoża stosując grunt zalecany przez producenta klejów dyspersyjnych.

Ilość rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zależeć będzie od istniejących warunków w pomieszczeniu, takich jak temperatura, wilgotność, przepływ powietrza. Warunki te będą miały krytyczne znaczenie w stosunku do właściwości klejących klejów. Producenci klejów dyspersyjnych dokładnie opisują właściwości klejów i konieczne jest stosowanie się do zaleceń

producenta w tej kwestii. W pomieszczeniach, gdzie niemożliwe jest rozprowadzenie kleju dyspersyjnego jednorazowo w całym pomieszczeniu wskazane jest wyznaczenie obszarów pracy, w których parametry klejące kleju pozwolą na instalację płytek lub paneli.

Zastępczo dopuszczalne jest stosowanie akrylowych klejów dyspersyjnych, które zachowują swoje parametry klejące dłużej niż tradycyjne kleje dyspersyjne. Właściwości akrylowych klejów dyspersyjnych mogą okazać się również bardziej korzystne w przypadku instalacji wymagającej dopasowywania skomplikowanych elementów.

5.2.6. Pomiar

- Dokonanie pomiaru całego pomieszczenia łącznie ze znajdującymi w

pomieszczeniu wnękami.

- Wyznaczenie linii środkowej pomieszczenia A-B (konieczne jest zwrócenie

uwagi czy linia A-B styka się pod kątem prostym ze ścianami pomieszczenia).

- Ułóż płytki lub panele bez klejenia wzdłuż linii A-B, poczynając od wyznaczonego

środka pomieszczenia na linii A-B. Czynność tą wykonujemy aby upewnić się, że przy

ścianach pomieszczenia nie będziemy musieli instalować bardzo małych elementów.

Jeśli po wyznaczeniu środka pomieszczenia i dokonaniu próbnej przymiarki konieczne

byłoby instalowanie małych elementów przy ścianie dopuszczalne jest przesunięcie

równoległe wzdłuż wyznaczonych linii A-B w dowolnym kierunku o połowę wielkości

T 45430000-5 kładzenie i wykładanie podłóg

płytki lub panelu. Powyżej opisane przesunięcie zagwarantuje możliwość uniknięcia

instalacji nieproporcjonalnych elementów płytek lub paneli wzdłuż ścian.

- Wyznaczenie linii środkowej C-D, która przecina pod kątem prostym linię A-B na dwie

równe części. Przy użyciu dużego cyrkla lub innego geometrycznego sposobu

sprawdzamy, czy linie A-B i C-D przecinają się pod kątem prostym.

- Ułóż płytki lub panele bez klejenia wzdłuż linii C-D, poczynając od wyznaczonego

środka pomieszczenia na linii C-D. Czynność ta pozwoli nam upewnić się, jak

w punkcie 3, że przy ścianach pomieszczenia nie będziemy instalować małych

elementów. Jeśli po wyznaczeniu linii C-D i sprawdzeniu konieczne będzie

dopasowanie niewielkich elementów wzdłuż ścian, przesuwamy linię centralną C-D

równolegle (do wcześniej wyznaczonej)  o długość jednej płytki lub panelu.

5.2.7. Instalacja płytek i paneli

Jeśli instalowane płytki lub panele nie są układane według wcześniej wyznaczonego

wzoru lub projektu ( np. instalacja jednego koloru materiału imitującego drewno,

kamień, granit itd.) musimy brać pod uwagę, że wzory i kolory na płytkach występują

przypadkowo. Aby uniknąć przy instalacji jednego koloru występowania jaśniejszych i

ciemniejszych miejsc konieczne jest przed zainstalowaniem rozpakowanie materiału i

przemieszanie między sobą płytek lub paneli w taki sposób aby po zainstalowaniu nie

występowały jaśniejsze lub ciemniejsze miejsca.

Po dokonaniu selekcji płytek lub paneli oraz uzyskaniu przez klej właściwości klejących

przystępujemy do instalacji. Pierwszą płytkę lub panel przyklejamy w miejscu

przecięcia się linii centralnych A-B i C-D. Konieczne jest dokładne dociśniecie płytki lub

panelu do podłoża aby całe ewentualnie nagromadzone powietrze wydostało się spod

płytki lub panelu. Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy pewność cało powierzchniowego

przyklejenia materiału do podłoża.

Identycznie postępujemy w przypadku kolejnych instalowanych płytek lub paneli. W

pierwszej kolejności instalując materiał wzdłuż linii centralnych A-B i C-D a następnie

instalując materiał pomiędzy liniami. Właściwe oraz bardzo dokładne dopasowywanie

płytek lub paneli zagwarantuje szczelność i właściwy wygląd instalacji.

Po zakończeniu części instalacji konieczne jest dociśnięcie płytek lub paneli

podłogowym walcem o wadze 68 kg celem dokładnego przylegania materiału do

podłoża.

5.2.8. Docinanie obwodowych płytek i paneli

Zwyczajowo stosowane są trzy metody docinania płytek lub paneli instalowanych na

obwodzie pomieszczenia. Wybór właściwej metody zależy od linii wyznaczonej przez

ścianę.

a. METODA POPRZEZ NAŁOŻENIE

- Umieść płytkę lub panel, który ma być dopasowany dokładnie na ostatniej zainstalowanej

ST 45430000-5 kładzenie i wykładanie podłóg

płytce lub panelu, upewnij się, że kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej

już płytce lub panelowi,

- Umieść kolejną płytkę lub panel na płytce lub panelu, który ma być zainstalowany,

umieszczona w ten sposób płytka lub panel przylegać musi do ściany całą powierzchnią

krawędzi,

- Wyznacz linię wzdłuż przeciwległej do ściany krawędzi nałożonej płytki

- Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej,

- Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu.

b. METODA PRZY UŻYCIU RYSIKA

Metoda ta jest stosowana jeśli ściany nie są proste.

- Umieść płytkę lub panel, który ma być dopasowany dokładnie na ostatniej zainstalowanej płytce lub panelu, upewnij się, że kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej  już płytce lub panelowi,

- Ustaw długość rysika tak aby odpowiadała wielkości płytki lub panelu koniecznego do

zainstalowania wzdłuż ściany,

- Przesuwając koniec rysika wzdłuż ściany zaznacz linię odcięcia upewniając się, że rysik prowadzony jest pod kątem prostym do ściany,

- Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej,

- Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu.

c. METODA PRZY UŻYCIU GILOTYNY

Metoda ta jest używana jeśli ściany są proste.

- Upewnij się, że listwa umożliwiająca właściwe umiejscowienie gilotyny nie jest

zabezpieczona. Przesuń gilotynę dokładnie na krawędź ostatniej zainstalowanej płytki

lub panelu. Listwa umiejscowującą opadnie samoczynnie wzdłuż krawędzi płytki lub

panelu. Cofnij gilotynę aby listwa umiejscowującą miała stały kontakt z zainstalowaną

płytką lub panelem,

- Wsuń płytkę lub panel pod nóż gilotyny tak aby jej krawędź dotykała ściany, upewniając

się, że kolor i wzór nie będzie odbiegał od wcześniej zainstalowanego elementu,

- Dotnij płytkę lub panel opuszczając nóż gilotyny poprzez dociśniecie rączki gilotyny

- Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej,

- Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu.

Metoda poprzez nałożenie oraz przy użyciu rysika może być stosowana do dopasowywania płytek lub paneli, które mają być instalowane np. przy framugach drzwiowych.

Po dopasowaniu wszystkich płytek lub paneli, które mają być zainstalowane wzdłuż krawędzi ścian, rozprowadź klej na podłożu i po uzyskaniu przez klej właściwych parametrów klejących zainstaluj wcześniej docięte elementy. Konieczne jest przewalcowanie zainstalowanych elementów przy użyciu walca instalacyjnego o wadze np. 68 kg, należy również pamiętać o

ST 45430000-5 kładzenie i wykładanie podłóg

konieczności powtórnego przewalcowania całej powierzchni pomieszczenia po upływie od jednej do czterech godzin.

5.2.9.  Instalacja w dużych pomieszczeniach

Instalacja płytek lub paneli w dużych pomieszczeniach może przysporzyć wielu problemów          i prowadzić do niedokładności z powodu kłopotów wyznaczenia prostych linii na dużych odległościach. Z tego też powodu proponowana jest inna technika postępowania w przypadku instalacji w dużych pomieszczeniach.

- Wyznacz punkt centralny w sposób identyczny jak we wcześniejszym opisie, upewniając się, że płytki lub panele instalowane wzdłuż obwodu ścian będą miały właściwy wymiar.

- Ułóż pierwszą piramidę płytek lub paneli rozpoczynając od wyznaczonego środka pomieszczenia. Konieczne jest zwrócenie uwagi aby instalowane elementy ściśle przylegały do siebie

- Powtórz czynność po przeciwległej stronie piramidy. Kontynuuj instalację przez etapowe instalowanie kolejnych piramid aż do krawędzi ścian,

Dopasowanie płytek lub paneli instalowanych wzdłuż obwodu pomieszczenia przeprowadź          w identyczny sposób jak wcześniej opisano w instrukcji

5.2.11.   Wzory geometryczne

Regularne wzory i wymiary płytek i paneli pozwalają na projektowanie prostych lecz bardzo efektownych podnoszących walory estetyczne podłogi. Przy użyciu gilotyny oraz instalacji płytek lub paneli pod kątem 45 stopni od wcześniej wyznaczonych linii centralnych możliwe jest przeprowadzenie instalacji niepowtarzalnego wzoru

5.2.12. Zakończenie montażu

Zamieść i odkurzyć wykładzinę.

Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając środków firmy Ecolab, Dr Schulz, Tna lub Taski (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić klej.

5.2.13.	Zabezpieczenie

- Nie ma konieczności stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w pierwszym okresie eksploatacji

- Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji.

5.2.14.	Odpad

Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

ST 45430000-5 kładzenie i wykładanie podłóg

5.2.15. Czyszczenie i konserwacja

Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości                      i Konserwacja Obiektowych  Wykładzin  PCW  Polyflor”. Instrukcja dostępna na www.polyflor.pl/polyflor

- 6. Kontrola jakości

- Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone.

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

- sprawdzenie stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

  - Badania w czasie wykonywania robót.

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac               z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczególności kontrolować należy :

- wykonanie wylewki samopoziomującej,

- prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa,

- prawidłowość wykonania styków wykładzin

  - Badania po wykonaniu robót.

ST 45430000-5 kładzenie i wykładanie podłóg

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami.

W szczególności sprawdzić należy:

- jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin,

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,

- 6.3. Jednostką obmiarową jest m2

- 7. Odbiór robót

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót

- w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- 7.1. Odbiór powinien obejmować:

- - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- - prawidłowości ukształtowania powierzchni

- - połączenia posadzki z podłożem

- -wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych

- 7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót

- Certyfikat Zgodności CE

- Atest higieniczny