Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni ul. Lipnowskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do wału przeciwpowodziowego.

Zakres prac obejmuje:

- frezowanie nawierzchni na głębokość do 2 cm na szerokości 3.35 m w celu uzyskania lepszego połączenia istniejącej nawierzchni asfaltowej z projektowaną mieszanką z AC 11S – 5200.0 m2,

- ułożenie pod warstwą ścieralną siatki z włókien szklanych do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych – 8200 m2,

- ułożenie warstwy wyrównawczej z AC 16W w celu wypełnienia lokalnych zadoleń oraz uzyskania jednostronnego spadku poprzecznego równego 2.00% – 385 Mg,

- ułożenie warstwy ścieralnej z SMA 0/11 gr. 4 cm – 8200 m2,

- wymiana nawierzchni pobocza o szer. 0.75m z destruktu asfaltowego – 1050,00 m2,

- regulacja wysokościowa istniejących zjazdów – 300 m2,

- regulacja wysokościowa istniejącego chodnika – 230 m2,

- wykonanie zjazdów na pola z kruszywa łamanego twardego 0/31,5 – 120,00 m2,

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej – 120,00 m2,

- czyszczenie i profilowanie istniejących skarp i dna rowów – 7200 m2,

- wymiana istniejących przepustów na przepusty z HDPE śr. 400 mm (3x7.00 mb) wykończone betonowymi ściankami czołowymi,

- wymiana elementów małej architektury (10 szt. ławek parkowych i 10 szt. koszy na śmieci),

- montaż bariery sprężystej SP-09 – 30 mb,

- regulacja istniejących studni i zaworów infrastruktury towarzyszącej,

- ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 na ławie betonowej z oporem z C 12/15 – 180 mb,

- ustawienie opornika betonowego wtopionego 15x25 na ławie betonowej z oporem z C 2/15 – 125 mb.

Ulica Lipnowska w Ciechocinku w zakresie opracowania posiada zmienną szerokość

5.20 - 5.50m i długość 1530 mb, nawierzchnię bitumiczną z SMA 0/11 gr. 4 cm, pochylenie poprzeczne jednostronne w kierunku wschodnim równe 2.00%, pochylenie jednostronnego pobocza z KŁSM 0/31.5 (kruszywo twarde) o szerokości 0.75m równe 8.00%.

Zakres remontu obejmuje regulację wysokościową istniejących zjazdów do posesji w ciągu chodnika, istniejącego chodnika w obrębie w/w zjazdów oraz wymianę krawężników

najazdowych na szerokości dojazdów do posesji. Na pozostałych odcinkach należy wykorzystać istniejący krawężnik betonowy. Zakres remontu obejmuje ułożenie dodatkowej warstwy bitumicznej na istniejącej ulicy, bez wprowadzania zmian w jej geometrii.